高速摩擦磨损试验机严格操作说明

使用高速摩擦磨损试验机必须严格按以下操作说明

1 首先打开电脑，打开电脑以后打开FCH高速摩擦磨损试验机控制系统

2 打开气泵，使气泵运转5分钟

3 打开 加载和冷却 润滑，（备注:至少润滑15分钟 才可以做实验 ）

4 打开 主机电源

5 设置试验时间和加载试验力

6点击手动加载，当试样和试样圆盘还有1mm距离时 ,按下手动停止

7 试验力清零 按下自动加载，试验力要加载到试验要求的试验力

8当试验力要加载到试验要求的试验力，设置自动保存文件，按下试验开始按钮，开始试验。当试验时间到达试验要求的时间时。试验结束。

9 保存试验数据。